信诺®聚丙烯酸酯流平剂

产品编号 组 成

信诺®WE-D881R 离子型丙烯酸酯聚合物

物化指标

名称	外 观	溶 剂	密度(g/ml)

(25±1)℃	活性物含量(%)	黏度（mPa·s）

(25±0.2)℃	闪点

（℃）
信诺® WE-D881R	微黄色透明粘稠液体	二丙二醇甲醚	1.01-1.05	50	1000-5000

(旋转黏度计法)	>70

应用领域

水性体系

建议用量

名称	%添加量(总配方)
信诺®WE-D881R	0.1-1.0

加入方法

用合适的溶剂稀释后再添加到涂料体系中，可在生产过程的任何阶段加入，包括后加入。

应用建议

名称	清漆透明性	防桔皮能力	脱泡性	动态表面张力	静态表面张力
信诺®WE-D881R	4	5	1	4	1
0=无效 5=非常优秀

应用特性和优点

名称	特性和优点
信诺®WE-D881R	优异的清漆相容性；优异的长波流平性，防止桔皮现象；优异的动态表面张力，提供较快的喷涂流平速度；增加光泽和鲜映性。

包装

25KG 180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存24个月。按非危险品运输。

技术咨询：136 9566 2277